附件2：

安徽职业技术学院2022年第一届塑料材料性能测试技能大赛

竞赛内容及评分办法

- 竞赛内容

1、材料性能测试操作项目

材料性能测试赛项设置三个分项，分别为：

（1）、塑料材料简支梁冲击强度的测定；

（2）、塑料材料密度性能的测定；

（3）、塑料材料熔体流动速率的测定。

2、材料性能测试用材料

材料性能测试赛项选用的原材料基于三个分项要求，分别如下：

（1）、塑料材料简支梁冲击强度的测定，采用正规合成厂家正牌ABS树脂，注射成型制备有缺口冲击试样，试样尺寸和形式按照GB/T 1043-2008标准；

（2）、塑料材料密度性能的测定，采用正规合成厂家正牌PP树脂，注射成型制备试样，试样尺寸和形式按照GB/T 1033.1-2008标准；

（3）、塑料材料熔体质量流动速率的测定，采用正规合成厂家正牌ABS、PP、LDPE树脂，试样测试按照GB/T 3682.1-2018标准。

3、材料性能测试仪器配置

为保证大赛顺利进行，材料性能测试赛项三个分项均配置竞赛主机1台，同时配置同类型或近似仪器1台，软件操作界面和仪器操作硬件外观相同。

（1）、塑料材料简支梁冲击强度的测定，采用仪器为简支梁冲击试验机，型号：XJUD-5，配置简支梁摆锤能量为1J、2J、4J、7.5J。同类型备用机1 台，型号：501J-2；

（2）、塑料材料密度的测定，采用仪器为比重计，型号：ZMD-2，同类型备用机1 台，型号：ZMD-2；

（3）、塑料材料熔体流动速率的测定，采用仪器为塑料熔体流动速率仪，型号：XNR-400D，配置口模尺寸2.095mm，砝码最大负荷22Kg。同类型备用机1 台，型号：XNR-400D。

二、评分标准

材料性能测试赛项测评栏目分为：试样准备、仪器操作、记录与报告、文明操作、结果评价和重大错误（否定项）。每个竞赛项目的评分细则规划如下：

（1）、塑料材料简支梁冲击强度的测定；

| 项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 试样准备（10分） | 试样选择 |
|  | 尺寸测量与编号 |
| 仪器操作（45分） | 仪器检查 |
|  | 仪器开机 |
|  | 试验参数设置 |
|  | 试样安装 |
|  | 冲击操作 |
|  | 仪器停机 |
| 记录与报告（10分） | 原始记录 |
|  | 报告（完整、明确、清晰） |
| 文明操作（15分） | 操作时机台及周围环境 |
|  | 废样处理 |
|  | 结束时机台及周围环境 |
|  | 量具、工具处理 |
| 结果评价（20分） | 计算公式 |
|  | 有效数字运算 |
| 重大错误（否定项） |  |

（2）、塑料材料拉伸性能的测定；

| 项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 试样准备（10分） | 试样选择 |
|  | 尺寸测量与编号 |
| 仪器操作（50分） | 仪器检查 |
|  | 仪器开机 |
|  | 试验参数设置 |
|  | 试样挑选 |
|  | 密度测定 |
|  | 仪器关机 |
| 记录与报告（10分） | 原始记录 |
|  | 报告 |
| 文明操作（10分） | 操作时机台及周围环境 |
|  | 废样处理 |
|  | 结束时机台及周围环境 |
|  | 量具、工具处理 |
| 结果评价（20分） | 计算公式 |
|  | 有效数字运算 |
| 重大错误（否定项） |  |

（3）、塑料材料熔体流动速率的测定。

| 项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 试样准备（10分） | 试样选择 |
|  | 尺寸测量与编号 |
| 仪器操作（50分） | 仪器检查 |
|  | 仪器开机 |
|  | 试验参数设置 |
|  | 试样安装 |
|  | 熔融操作 |
|  | 仪器停机 |
| 记录与报告（10分） | 原始记录 |
|  | 报告 |
| 文明操作（10分） | 操作时机台及周围环境 |
|  | 废样处理 |
|  | 结束时机台及周围环境 |
|  | 量具、工具处理 |
| 结果评价（20分） | 计算公式 |
|  | 有效数字运算 |
| 重大错误（否定项） |  |